- Таблица № 6. Швеллеры по ГОСТ 8240-72

| Швеллеры по ГОСТ 8240-72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № профиля | Вес, кг/м | F, см2 | b | d | t | Wt, см3 | dmax | Pkdискл |
| 5 | 4.84 | 6.16 | 32 | 4.4 | 7 | 9.1 | 9 | 20 |
| 6.5 | 5.9 | 7.51 | 36 | 4.4 | 7.2 | 15 | 11 | 20 |
| 8 | 7.65 | 8.98 | 40 | 4.5 | 7.4 | 22.4 | 11 | 30 |
| 10 | 8.59 | 10.9 | 46 | 4.5 | 7.6 | 34.8 | 13 | 30 |
| 12 | 10.4 | 13.3 | 52 | 4.8 | 7.8 | 50.6 | 13 | 35 |
| 14 | 12.3 | 15.6 | 58 | 4.9 | 8.1 | 70.2 | 17 | 35 |
| 14а | 13.3 | 17 | 62 | 4.9 | 8.7 | 77.8 | 17 | 40 |
| 16 | 14.2 | 18.1 | 64 | 5 | 8.4 | 93.4 | 17 | 40 |
| 16а | 15.3 | 19.5 | 68 | 5 | 9 | 103 | 19 | 40 |
| 18 | 16.3 | 20.7 | 70 | 5.1 | 8.7 | 121 | 19 | 45 |
| 18а | 17.4 | 22.2 | 74 | 5.1 | 9.3 | 132 | 21 | 45 |
| 20 | 18.3 | 23.4 | 76 | 5.2 | 9 | 152 | 21 | 50 |
| 20а | 19.8 | 25.2 | 80 | 5.2 | 9.7 | 167 | 23 | 50 |
| 22 | 21 | 26.7 | 82 | 5.4 | 9.5 | 192 | 23 | 50 |
| 22а | 22.6 | 28.8 | 87 | 5.4 | 10.2 | 212 | 23 | 50 |
| 24 | 24 | 30.6 | 90 | 5.6 | 10 | 242 | 25 | 60 |
| 24а | 25.8 | 32.9 | 95 | 5.6 | 10.7 | 265 | 25 | 60 |
| 27 | 27.7 | 35.2 | 95 | 6 | 10.5 | 308 | 25 | 60 |
| 30 | 31.8 | 40.5 | 100 | 6.5 | 11 | 387 | 25 | 60 |
| 33 | 36.5 | 46.5 | 105 | 7 | 11.7 | 484 | 25 | 60 |
| 36 | 41.9 | 53.4 | 110 | 7.5 | 12.6 | 601 | 25 | 70 |
| 40 | 48.3 | 61.5 | 115 | 8 | 13.5 | 761 | 25 | 70 |